2010-××-××发布

        - 2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

201x-xx-xx发布

- 201x-xx-xx实施

食品安全国家标准

食品接触材料及制品 己内酰胺含量和迁移量的测定

(征求意见稿)

前　　言

本标准代替GB/T 5009.125-2003《尼龙6树脂及成型品中己内酰胺的测定》、GB/T 23296.20-2009《食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中己内酰胺及己内酰胺盐的测定 气相色谱法》。

本标准与GB/T 5009.125-2003、GB/T 23296.20-2009相比，主要变化如下：

——标准名称修改为“食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺含量和迁移量的测定”；

——根据GB 5009.156-20××，增加食品模拟物种类；

——将己内酰胺迁移量测定由气相色谱法改为液相色谱法；

——增加了测定食品接触材料及制品中己内酰胺含量的前处理提取方法。

- 食品安全国家标准                                            食品接触材料及制品 己内酰胺含量和迁移量的测定

- 1范围

本标准规定了食品接触材料及制品中己内酰胺含量和迁移量的测定方法。

本标准适用于尼龙6制品中己内酰胺含量及迁移量的测定。

第一部分 己内酰胺迁移量的测定

- 2 原理

浸泡样品后，水基食品模拟物中的己内酰胺通过高效液相色谱进行分离，采用紫外检测器进行检测，外标法定量；油基食品模拟物通过有机溶剂萃取后以同样方式检测。

- 3 试剂和材料

注：除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

- 3.1试剂

- 3.1.1乙腈：色谱纯。

- 3.1.2正己烷：色谱纯。

- 3.1.3水基、酸性、酒精类、油基食品模拟物：所用试剂依据食品接触材料及制品迁移试验通则的规定。

- 3.2试剂配制

- 3.2.1乙醇-水混合溶液（1+2）：量取100 mL乙醇（3.6）和200 mL水，混匀。

- 3.2.2 水基、酸性、酒精类、油基食品模拟物：按GB 5009.156操作。

- 3.3标准品

3.3.1 己内酰胺：纯度大于99%。

- 3.4标准溶液配制

3.4.1己内酰胺标准储备液

称取100 mg（精确至0.001 g）己内酰胺（3.3.1）于100 mL容量瓶（4.4）中，用水定容，配制成浓度为1000 mg/L的储备液。溶液应于4℃避光密封储存，有效期为2个月。

3.4.2己内酰胺标准溶液

分别吸取0.05 mL、0.25 mL、0.5mL、1.0 mL、2.5 mL、5.0 mL己内酰胺储备液（3.3.1）于10 mL容量瓶（4.4）中，用水定容，得到己内酰胺浓度为5.0 mg/L、25.0mg/L、50.0mg/L、100.0mg/L、250.0mg/L、500.0 mg/L的标准溶液，4℃避光保存，有效期1个月。

3.4.3水基、酸性食品、酒精类食品模拟物标准工作溶液

准确吸取1.0 mL己内酰胺标准溶液（3.4.2）于6支10 mL具塞玻璃试管（4.5）中，加入4.0 mL水基食品模拟物（3.2.2），混匀，使得水基食品模拟物中己内酰胺浓度为1.0 mg/L、5.0 mg/L、10.0 mg/L、20.0 mg/L、50.0 mg/L、100.0 mg/L。采用同样方式，分别用对应酸性食品、酒精类食品模拟物配制同样浓度系列的己内酰胺标准工作溶液。

3.4.4油基食品模拟物标准工作溶液

分别称取8 g油基食品模拟物（3.2.2）（精确到0.001 g）于6个分液漏斗（4.6）中，加入1.6 mL己内酰胺标准溶液（3.4.2），混匀，使得油基模拟物中己内酰胺浓度为1.0 mg/kg、5.0 mg/kg、10.0 mg/kg、20.0 mg/kg、50.0 mg/kg、100.0 mg/kg。然后加入15 mL正己烷（3.1.2），混匀，加入8 mL乙醇—水混合溶液（3.2.1），振荡10 min，静置30 min使两相分层，移取5 mL下层水溶液，经脱脂棉过滤后待测。

- 4 仪器和设备

- 4.1高效液相色谱法：配备紫外检测器（UV）。

- 4.2分析天平：感量0.0001 g。

- 4.3 移液管：1 mL、5 mL。

- 4.4 容量瓶：100 mL、10 mL。

- 4.5 具塞玻璃试管：10 mL。

- 4.6 分液漏斗。

- 5 分析步骤

- 5.1试样制备

- 5.1.1 总则

食品模拟物类型、迁移实验接触时间和接触温度须按照国标GB 5009.156-20XX规定的条件和原则选取。完成迁移、浸泡试验后，将溶液转移至烧杯，冷却备用。

5.1.2水基、酸性食品、酒精类食品模拟物的处理

准确量取迁移试验中得到的水基食品模拟物约1.0 mL，通过0.2 µm滤膜过滤后供高效液相色谱进样。平行制样两份。

5.1.3油基食品模拟物的处理

准确称取迁移试验中得到的油基模拟物8 g（精确到0.001 g）于分液漏斗（4.6）中，加入1.6 mL水，混匀，加入15 mL正己烷（3.1.2），混匀，加入8 mL乙醇-水混合溶液（3.2.1），振荡10 min，静置30 min使两相分层，移取5mL下层水溶液，经脱脂棉过滤后待测。平行制样两份。

5.1.4 空白试液的制备

按照5.1.1与5.1.2的操作处理未与食品接触材料接触的食品模拟物。

- 5.2色谱参考条件

- 5.2.1色谱柱：E clipse XDB-C18 250 mm×4.6 mm(内径)×5 μm，或相当者。

- 5.2.2检测器：紫外检测波长：210 nm。

- 5.2.3流动相：乙腈+水（20+80）。

- 5.2.4流速：1.0 mL/min。

- 5.2.5进样体积：10 µL。

- 5.3标准曲线的制作

按照5.2所列测定条件，分别对标准工作溶液（3.4.3、3.4.4）进行检测。以标准工作溶液中己内酰胺浓度为横坐标，以己内酰胺峰面积为纵坐标，绘制标准工作曲线，得到外标法校准曲线线性方程。

- 按式（1）计算回归参数：

y=a×x+b……………………………………………（1）

式中：

- y——代表己内酰胺的色谱峰面积；

- x——代表标准工作溶液中己内酰胺的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

- a——回归曲线的斜率；

b——回归曲线的截距。

5.4 试样溶液的测定

按照（5.2）所列测定条件，分别将样品溶液、空白溶液（5.1.2、5.1.3、5.1.4）依次通过液相色谱仪测定，得到己内酰胺峰面积，根据标准曲线得到待测溶液中己内酰胺的浓度。平行测定次数不少于两次。

- 6 分析结果的表达

由5.4得到的食品模拟物试液中己内酰胺浓度，根据迁移试验中所使用的食品模拟物的体积和测试试样与食品模拟物接触面积，通过数学换算计算出己内酰胺的特定迁移量，单位以“mg/kg或mg/dm2”表示。具体操作参考国家标准食品接触材料及制品迁移试验通则。

计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，保留两位有效数字。

- 7 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值10%。

8 其他

本方法对水基、酸性食品、酒精类食品模拟物中己内酰胺的检出限为0.4 mg/L，油基食品模拟物中己内酰胺的检出限为1.0 mg/kg。

本方法对水基、酸性食品、酒精类食品模拟物中己内酰胺的定量限为1.0 mg/L，油基食品模拟物中己内酰胺的定量限为2.0 mg/kg。

第二部分 己内酰胺含量的测定

- 9 原理

试样经沸水浴浸泡提取后，试样中己内酰胺溶解在浸泡液中，经过滤膜过滤后用配有紫外检测器的高效液相色谱仪进行检测，外标法定量。

- 10 试剂和材料

注：除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

- 10.1试剂

10.1.1 乙腈：色谱纯。

- 10.2标准品

10.2.1己内酰胺标准品：纯度大于99 %。

- 10.3标准溶液配制

10.3.1己内酰胺标准储备液

称取100 mg（精确至0.001 g）己内酰胺（10.2.1）于100 mL容量瓶（11.5）中，用水定容，配制成浓度为1000 mg/L的储备液。溶液应于4℃避光密封储存，有效期为2个月。

10.3.2己内酰胺标准溶液

分别吸取0.05 mL、0.25 mL、0.5 mL、1.0 mL、2.5 mL、5.0 mL己内酰胺储备液（10.3.1）于10 mL容量瓶（11.5）中，用水定容，得到己内酰胺浓度为5.0 mg/L、25.0 mg/L、50.0 mg/L、100.0 mg/L、250.0 mg/L、500.0 mg/L的标准溶液，4℃避光保存，有效期1个月。

10.3.3己内酰胺标准工作溶液

准确吸取1.0 mL己内酰胺标准溶液（10.3.2）于6支10 mL具塞玻璃试管（11.6）中，加入4.0 mL水，混匀，使得溶液中己内酰胺浓度为1.0 mg/L、5.0 mg/L、10.0 mg/L、20.0 mg/L、50.0 mg/L、100.0 mg/L。

- 11 仪器和设备

- 11.1高效液相色谱仪：配备紫外检测器（UV）。

- 11.2冷冻研磨仪。

- 11.3分析天平：感量0.0001 g。

- 11.4 移液管：1 mL、5 mL。

- 11.5 容量瓶：100 mL、10 mL。

- 11.6 具塞玻璃试管：10 mL。

- 11.7分液漏斗。

- 12 分析步骤

- 12.1 试样制备

先将试样用冷冻研磨仪或剪刀等其它切割工具将其破碎成粒径小于1 mm×1 mm后再称量。

- 12.2试样溶液的制备

称取粉碎样品1.0 g（精确到0.0001 g）于具塞玻璃试管（11.6）中，加入10 mL水后于在沸水浴中浸泡40min，放冷至室温，然后过滤并将滤液置于25 mL容量瓶中。再用10mL水按照上述方式提取一次，并合并两次滤液后，用水定容至25 mL刻度，取1 mL浸泡液通过0.2 µm滤膜过滤后供高效液相色谱进样，平行制样两份。按照同样方法处理未与食品接触材料接触的浸泡液作空白。

- 12.3色谱参考条件

- 12.3.1色谱柱：E clipse  XDB-C18 250mm×4.6 mm(内径)×5μm，或相当者。

- 12.3.2检测器：紫外检测波长：210 nm。

- 12.3.3流动相：乙腈+水（20+80）。

- 12.3.4流速：1.0 mL/min。

- 12.3.5进样体积：10 µL。

- 12.4标准曲线的制作

按照12.3所列测定条件，分别对标准工作溶液（10.3.3）进行检测。以标准工作溶液中己内酰胺浓度为横坐标，以己内酰胺峰面积为纵坐标，绘制标准工作曲线，得到线性方程。

- 按式（2）计算回归参数：

y=a×x+b …………………………………（2）

式中：

- y——代表己内酰胺的色谱峰面积；

- x——代表标准工作溶液中己内酰胺的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

- a——回归曲线的斜率；

b——回归曲线的截距。

12.5  试样溶液的测定

按照12.3所列测定条件，分别将样品溶液依次通过液相色谱仪测定，得到己内酰胺峰面积，根据标准曲线得到待测溶液中己内酰胺的浓度。平行测定次数不少于两次。

- 13  分析结果的表达

试样中己内酰胺含量按式（3）计算，

A=c×V×10−3m×10−3      …………………………… (3)

式中：

A—试样中己内酰胺的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

c—依据校准曲线获得的溶液浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V—样品溶液体积，单位为毫升；

m—样品称样量，单位克（g）。

以上两个方法得到试样中己内酰胺的含量，单位为毫克每千克（mg/kg），计算结果保留2位有效数字。

- 14 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

15 其他

本方法食品接触材料中己内酰胺含量的检出限为10 mg/kg，定量限为25 mg/kg。

附录A

- （资料性附录）
                                  标准溶液典型色谱图

- 图A.1   水基食品模拟物中己内酰胺的典型液相色谱图

- 图A.2  酸基食品模拟物中己内酰胺的典型液相色谱图

- 图A.3  酒精性基模拟物（10%乙醇）中己内酰胺的典型液相色谱图

- 图A.4  酒精性基模拟物（50%乙醇）中己内酰胺的典型液相色谱图

- 图A.5  酒精性基模拟物（95%乙醇）中己内酰胺的典型液相色谱图

- 图A.6 油基模拟物（橄榄油）中己内酰胺的典型液相色谱图

- _________________________________________________________________________