《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲基丙烯酸甲酯迁移量的测定》 （征求意见稿）

编制说明

- 标准起草的基本情况

根据中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会国卫办食品函〔2014〕386号通知，《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中甲基丙烯酸甲酯的测定》（项目编号：ZHENGHE-2014-270）的标准整合工作列入食品安全国家标准整合工作方案（2014年-2015年）中。标准的起草工作于2014年5月启动。

本标准整合了SN/T 2894-2011《食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中甲基丙烯酸甲酯的测定 气相色谱-质谱法》，起草组组织召开了多次会议对标准文本进行讨论修改，最终形成征求意见稿。

本标准负责单位为广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心。

本标准主要起草人为：钟怀宁、林睿、王志元、董清木、翁文川、陈文锐、易蓉等。

- 标准的重要内容及主要修改情况

本标准是将SN/T 2894-2011《食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中甲基丙烯酸甲酯的测定 气相色谱-质谱法》进行整合后，形成《食品安全国家标准 食品接触材料及制品甲基丙烯酸甲酯迁移量的测定》。

水基模拟物中的甲基丙烯酸甲酯用乙酸乙酯提取，葵花籽油模拟物用乙醇提取后，提取液用气相色谱-质谱法检测，采用外标法定量。根据模拟物中甲基丙烯酸甲酯含量和样品迁移试验数据进一步计算得到食品接触材料及制品中甲基丙烯酸甲酯迁移量。

标准的主要修改情况：

- 标准名称

将原标准名称《食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中甲基丙烯酸甲酯的测定 气相色谱-质谱法》更改为《食品安全国家标准 食品接触材料及制品甲基丙烯酸甲酯迁移量的测定》。

2．试剂和材料.

（1）增加了氯化钠的使用。因为食品模拟物的使用增加了50%乙醇-水溶液，在提取时不易与乙酸乙酯分层。加入0.5g氯化钠可促进两相分层；

（2）按照正在制定的《食品接触材料及制品迁移试验通则》，增加了50%乙醇-水溶液作为食品模拟物的使用；将原标准中的水基模拟物3%乙酸（质量分数）更改为4%乙酸（体积分数）；删除了异辛烷作为食品模拟物的使用。

（3）原标准使用水为GB/T 6682规定的一级水，但考虑到一般实验室不具备生产一级水的条件，且本标准制定时使用二级水进行试验对测定结果并无影响。故规定水为GB/T 6682规定的二级水。

3. 试样制备

（1）增加了“按照GB 5009.156《食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则》及《食品接触材料及制品迁移试验通则》的要求，对样品进行迁移试验，得到食品模拟物试液”的表述。

（2）考虑到食品模拟物在迁移实验后或在低温保存时会发生体积膨胀或收缩，故规定“应将所得食品模拟物试液冷却或恢复至室温后进行下一步试验”。

4. 分析步骤

由于测试结果取决于所用仪器，而标准使用者所用仪器都有所差异，因此不可能给出色谱分析的普遍参数。本标准起草工作组在原标准的基础上优化了气相色谱的条件，证明采用文本所列参数对测试是合适的。

5. 分析结果的表述

将原标准中的表述“按GB/T 23296. 1-2009的第13章内容要求进行特定迁移量的转换计算”改为“按GB 5009.156《食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则》进行特定迁移量的计算，得到食品接触材料及制品中甲基丙烯酸甲酯的迁移量”。

6. 附录

原标准在附录中只给出甲基丙烯酸甲酯的选择离子监测图，本标准进一步细化了附录谱图。按照食品模拟物的不同细分为水、4%乙酸、50%乙醇、葵花籽油中甲基丙烯酸甲酯气相色谱总离子流（SIM）图。

- 国内和国际标准情况

国内方法标准有SN/T 2894-2011《食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中甲基丙烯酸甲酯的测定 气相色谱-质谱法》。该法在水基模拟物中检测低限为0.5mg/L，在葵花籽油模拟物中检测低限为0.7mg/L，在异辛烷模拟物中检测低限为1.5mg/L。GB 9685-2008规定了甲基丙烯酸甲酯的特定迁移量必须低于6mg/kg。

欧盟EC 10/2011法规规定了甲基丙烯酸甲酯的特定迁移量必须低于6mg/kg。日本厚生省卫生告示第370号中对以PMMA材料制成的食品接触材料的卫生要求做了限制规定，要求在20%乙醇、60℃、30分钟的模拟试验条件下，其迁移量要小于15 mg/L。

- 其他需要说明的事项

无。