2010-××-××发布

        - 2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

201x-xx-xx发布

- 201x-xx-xx实施

食品安全国家标准

食品接触材料及制品

甲基丙烯酸甲酯迁移量的测定

（征求意见稿）

- 食品安全国家标准

- 食品接触材料及制品

- 甲基丙烯酸甲酯迁移量的测定

  - 范围

本标准规定了食品接触材料及制品的食品模拟物（水、4%乙酸水溶液、10%乙醇水溶液、20%乙醇水溶液、50%乙醇水溶液、葵花籽油）中甲基丙烯酸甲酯含量的气相色谱-质谱法测定方法，以及甲基丙烯酸甲酯迁移量测定方法。

本标准适用于食品接触材料及制品中甲基丙烯酸甲酯迁移量的测定。

  - 原理

水基模拟物中的甲基丙烯酸甲酯用乙酸乙酯提取，葵花籽油模拟物用乙醇提取后，提取液用气相色谱-质谱法检测，采用外标法定量。根据模拟物中甲基丙烯酸甲酯含量和样品迁移试验数据计算得到食品接触材料及制品中甲基丙烯酸甲酯迁移量。

  - 试剂和材料

注：除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的二级水。

- 3.1  试剂

- 3.1.1  氯化钠（NaCl）。

3.1.2  无水硫酸钠（Na2SO4）。

3.1.3  乙酸乙酯：色谱纯（C4H8O2）。

3.1.4  无水乙醇：色谱纯（C2H5OH）。

3.1.5  精制葵花籽油：其质量要求应符合GB 5009.156的规定。

3.1.6  冰乙酸(CH3COOH)。

- 3.2  试剂配制

- 3.2.1  10%乙醇水溶液(体积分数)：量取100 mL 无水乙醇（3.1.4）于1 L 容量瓶中，用水定容。

- 3.2.2  20%乙醇水溶液(体积分数)：量取200 mL 无水乙醇（3.1.4）于1 L 容量瓶中，用水定容。

- 3.2.3  50%乙醇水溶液(体积分数)：量取500 mL 无水乙醇（3.1.4）于1 L 容量瓶中，用水定容。

- 3.2.4  4%乙酸溶液（体积分数）：量取40 mL冰乙酸（3.1.6）于1 L容量瓶中，用水定容。

3.3  标准品

3.3.1  甲基丙烯酸甲酯（MMA，CAS号：80-62-6）：纯度大于99.0%。

3.4  标准溶液配制

3.4.1  甲基丙烯酸甲酯标准储备液（1 000 mg/L）：准确称取甲基丙烯酸甲酯（3.3.1）0.1 g（精确至0.1 mg）于100 mL容量瓶中，用无水乙醇（3.1.4）定容，在4℃密封避光保存，此溶液可保存二周。

3.4.2  甲基丙烯酸甲酯标准中间液（200 mg/L）：准确移取10 mL甲基丙烯酸甲酯标准储备液（3.4.1）于50 mL容量瓶中，用无水乙醇（3.1.4）定容，保存方式同3.4.1。

3.4.3  水基食品模拟物标准工作溶液：分别移取250 μL，500 μL，2 500 μL，5 000 μL，10 000 μL甲基丙烯酸甲酯标准中间液（3.4.2）于100 mL容量瓶中，用水基模拟物（水、4％乙酸溶液、10％乙醇溶液、20％乙醇溶液、50％乙醇溶液）稀释成浓度分别为0.5 mg/L、1 mg/L、5 mg/L、10 mg/L、20 mg/L的甲基丙烯酸酯水基标准工作溶液。然后按5.2.1步骤进行提取操作。

3.4.4  葵花籽油模拟物标准工作溶液：分别称取2 g（精确至0.1 mg）葵花籽油（3.1.5）模拟物于6根10 mL的具塞离心管（4.8）中，用可调式移液器（4.9）分别移取0 μL、7 μL、10 μL、20 μL、50 μL、100 μL甲基丙烯酸甲酯标准中间液（3.4.2）加入至离心管中，用漩涡混合仪（4.2）混合均匀。葵花籽油模拟物标准工作溶液浓度为：0.0 mg/kg，0.7 mg/kg，1mg/kg，2 mg/kg，5 mg/kg，10 mg/kg，按5.2.2步骤进行提取操作。

  - 仪器设备

4.1  气相色谱仪，配有质谱检测器。

4.2  漩涡混合仪。

4.3  电子天平：感量0.1 mg。

4.4  离心机：4 000 r/min。

4.5  容量瓶：50 mL，100 mL，1 000 mL。

4.6  有机滤膜：0.45 μm。

4.7  移液管：2 mL，5 mL，10 mL。

4.8  具塞离心管：10 mL。

4.9  可调式移液器。

- 5  分析步骤

5.1  样品迁移试验

按照GB 5009.156- xxxx《食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则》及GB xxxx-xxxx《食品接触材料及制品迁移试验通则》的要求，对样品进行迁移试验，得到食品模拟物试液。如果得到的食品模拟物试液不能马上进行下一步试验，应将食品模拟物试液于4℃冰箱中避光保存。

应将所得食品模拟物试液冷却或恢复至室温后进行下一步试验。

5.2  试液制备

5.2.1  水基食品模拟物试液的制备

移取2.0 mL从迁移试验中获得的水基食品模拟物于10 mL具塞离心管（4.8）中，向离心管中分别加入0.5g氯化钠（3.1.1）和2 mL乙酸乙酯（3.1.3），经漩涡提取（1500 r/min）1.5 min后，静置2 min，移取上层清液，用无水硫酸钠（3.1.2）进行干燥，经0.45 μm滤膜（4.6）过滤后供气相色谱质谱测定。每份试液至少做两个平行。

5.2.2  葵花籽油模拟物试液的制备

称取2 g（精确至0.1 mg）从迁移试验获得的葵花籽油食品模拟物于10 mL的具塞离心管（4.8）中，向离心管中加入2 mL无水乙醇（3.1.4），经漩涡提取（1500 r/min）1 min后，静置2 min，离心机（4.4）高速离心（4 000 r/min）5 min，立刻移取上层清液，经0.45 μm滤膜（4.6）过滤后供气相色谱质谱测定。每份试液至少做两个平行。

5.3  空白试液的制备

按照5.2.1和5.2.2所述步骤处理没有与食品接触材料接触的食品模拟物。

5.4  测定

5.4.1  气相色谱质谱测定参考条件

由于测试结果取决于所用仪器，因此不可能给出色谱分析的普遍参数。采用下列参数已被证明对测试是合适的。

a) 色谱柱：DB-WAX 30.0 m×0.25 mm×0.25 m毛细管柱或性能类似的分析柱。

b) 程序升温：初始温度45℃，保持8 min，30℃/min升至180℃，保持5 min。

c) 进样口温度：180 ℃。

d) 质谱接口温度：250 ℃。

e) 离子源温度：230 ℃。

f) 四极杆温度：150 ℃。

g) 载气：He（纯度>99.999 %），0.9 mL/min恒流。

h) 进样量：0.2 μL。

i) 进样方式：分流进样，分流比10：1。

j) 电离方式：EI。

k) 溶剂延迟：4.5 min。

l) 质谱扫描方式：同时采集全扫描（SCAN）和选择离子模式（SIM）数据。

m) 全扫描（SCAN）范围：10-150 m/z。

n) 选择离子模式（SIM）采集参数：定量离子m/z 69，定性离子m/z 100、41，丰度比为95:44:100。5.4.2  绘制标准工作曲线

按照5.4.1所列测定条件，对标准工作溶液（3.4.3和3.4.4）依次进样测定。以标准工作溶液中甲基丙烯酸甲酯浓度为横坐标，单位以“mg/L或mg/kg”表示，以对应的峰面积为纵坐标，分别绘制标准工作曲线，得到线性方程。标准溶液色谱图参见附录A。

按式（1）计算回归参数：

y=ax+b …………………………………………………(1)

式中：

y —食品模拟物标准工作溶液中甲基丙烯酸甲酯的峰面积；

a —回归曲线的斜率；

x—食品模拟物标准工作溶液中甲基丙烯酸甲酯的浓度，单位为毫克每升或毫克每千克（mg/L或mg/kg）；

b —回归曲线的截距。

5.4.3  试液测定

对空白溶液（5.3）和食品模拟物试液（5.2）依次进样，扣除空白值，得到甲基丙烯酸甲酯的峰面积。

- 6  分析结果的表述

6.1  食品模拟物中甲基丙烯酸甲酯浓度的计算

食品模拟物中甲基丙烯酸甲酯的浓度c按式（2）计算。

c=y−ba…………………………………………(2)

c —食品模拟物中甲基丙烯酸甲酯的浓度，单位为毫克每升或毫克每千克（mg/L或mg/kg）；

y —食品模拟物中甲基丙烯酸甲酯的峰面积；

b —回归曲线的截距；

a —回归曲线的斜率。

6.2  甲基丙烯酸甲酯迁移量的计算

由6.1得到的食品模拟物中甲基丙烯酸甲酯浓度，按GB 5009.156-xxxx《食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则》进行迁移量的计算，得到食品接触材料及制品中甲基丙烯酸甲酯的迁移量。计算结果以平行测定值的算术平均值表示，保留两位有效数字。

- 7  精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10 %。

- 8  其他

本方法水基模拟物的方法检出限为0.5mg/L；葵花籽油模拟物的方法检出限为0.7mg/kg。

附  录A

食品模拟物中甲基丙烯酸甲酯气相色谱质谱总离子流监测图

A.1 4%乙酸溶液中甲基丙烯酸甲酯气相色谱质谱总离子流（SIM）图

A.2 50%乙醇溶液中甲基丙烯酸甲酯气相色谱质谱总离子流（SIM）图

A.3 葵花籽油中甲基丙烯酸甲酯气相色谱质谱总离子流（SIM）图

A.4 水中甲基丙烯酸甲酯气相色谱质谱总离子流（SIM）图